O-Ring




D-S
Serie Standard
	DI
W
1.78
 
DE 

* 2-001
W :
1.02
+-  0.08
* 2-002
W :
1.27
* 2-003
W :
1.52
	N°º
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm

	
	D-001*
D-002*
D-003*
D-004
D-005
D-006
D-007
D-008
D-009
D-010
	0.74
1.07
1.42
1.78
2.57
2.90
3.68
4.47
5.28
6.07
	2.78
3.61
4.46
5.34
6.13
6.46
7.24
8.03
8.84
9.63
	D-011
D-012
D-013
D-014
D-015
D-016
D-017
D-018
D-019
D-020
	7.65
9.25
10.82
12.42
14.00
15.60
17.17
18.77
20.35
21.95
	11.21
12.81
14.38
15.98
17.56
19.16
20.73
22.33
23.91
25.51
	2-021
2-022
2-023
2-024
2-025
2-026
2-027
2-028
2-029
2-030
	23.52
25.12
26.70
28.30
29.87
31.47
33.05
34.65
37.82
41.00
	27.08
28.68
30.26
31.86
33.43
35.03
36.61
38.21
42.38
44.56
	2-031
2-032
2-033
2-034
2-035
2-036
2-037
2-038
2-039
2-040
	44.17
47.35
50.52
53.70
56.87
60.05
63.22
66.40
69.57
72.75
	47.73
50.91
54.08
57.26
60.43
63.61
66.78
69.96
73.13
76.31
	2-041
2-042
2-043
2-044
2-045
2-046
2-047
2-048
2-049
2-050
	75.92
82.27
88.62
94.97
101.32
107.67
114.02
120.37
126.72
133.07
	79.48
85.83
92.18
98.53
104.88
111.23
117.58
123.93
130.28
136.63

	W
2.62
+-  0.08
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm

	
	2-102
2-103
2-104
2-105
2-106
2-107
2-108
2-109
2-110
2-111
2-112
2-113
2-114
	1.24
2.06
2.84
3.63
4.42
5.23
6.02
7.59
9.19
10.77
12.37
13.94
15.54
	6.48
7.30
8.08
8.87
9.66
10.47
11.26
12.83
14.43
16.01
17.61
19.18
20.78
	2-115
2-116
2-117
2-118
2-119
2-120
2-121
2-122
2-123
2-124
2-125
2-126
2-127
	17.12
18.72
20.30
21.89
23.47
25.07
26.64
28.24
29.82
31.42
32.99
34.59
36.17
	22.36
23.96
25.54
27.13
28.71
30.31
31.88
33.48
35.06
36.66
38.23
39.83
41.41
	2-128
2-129
2-130
2-131
2-132
2-133
2-134
2-135
2-136
2-137
2-138
2-139
2-140
	37.77
39.34
40.94
42.52
44.12
45.69
47.29
48.90
50.47
52.07
53.64
55.25
56.82
	43.01
44.58
46.18
47.76
49.36
50.93
52.53
54.14
55.71
57.31
58.88
60.49
62.06
	2-141
2-142
2-143
2-144
2-145
2-146
2-147
2-148
2-149
2-150
2-151
2-152
2-153
	58.42
59.99
61.60
63.17
64.77
66.34
67.95
69.52
71.12
72.69
75.87
82.22
88.57
	63.66
65.23
66.84
68.41
70.01
71.58
73.19
74.76
76.36
77.93
81.11
87.46
93.81
	2-154
2-155
2-156
2-157
2-158
2-159
2-160
2-161
2-162
2-163
2-164
2-165
2-166
	94.92
101.27
107.62
113.97
120.32
126.67
133.02
139.37
145.72
155.07
158.42
164.77
171.12
	100.16
106.51
112.86
119.21
125.56
131.91
138.26
144.61
150.96
157.31
163.66
170.01
176.36
	2-167
2-168
2-169
2-170
2-171
2-172
2-173
2-174
2-175
2-176
2-177
2-178
	177.47
183.82
190.17
196.52
202.87
209.22
215.57
221.92
228.27
234.62
240.97
247.32
	182.71
189.06
195.41
201.76
208.11
214.46
220.81
227.16
233.51
239.86
246.21
252.56

	W
3.53
+-  0.10
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm

	
	2-201
2-202
2-203
2-204
2-205
2-206
2-207
2-208
2-209
2-210
2-211
2-212
2-213
2-214
	 4.34
 5.94
 7.52
 9.12
10.69
12.29
13.87
15.47
17.04
18.64
20.22
21.82
23.39
24.99
	11.40
13.00
14.58
16.18
17.75
19.35
20.93
22.53
24.10
25.70
27.28
28.88
30.45
32.05
	2-215
2-216
2-217
2-218
2-219
2-220
2-221
2-222
2-223
2-224
2-225
2-226
2-227
2-228
	26.57
28.17
29.74
31.34
32.92
34.52
36.09
37.69
40.87
44.04
47.22
50.39
53.57
56.74
	33.63
35.23
36.80
38.40
39.98
41.58
43.15
44.75
47.93
51.10
54.28
57.45
60.63
63.80
	2-229
2-230
2-231
2-232
2-233
2-234
2-235
2-236
2-237
2-238
2-239
2-240
2-241
2-242
	59.92
63.09
66.27
69.44
72.62
75.79
78.97
82.14
85.32
88.49
91.67
94.84
98.02
101.19
	66.98
70.15
73.33
76.50
79.68
82.85
86.03
89.20
92.38
95.55
98.73
101.90
105.08
108.25
	2-243
2-244
2-245
2-246
2-247
2-248
2-249
2-250
2-251
2-252
2-253
2-254
2-255
2-256
	104.37
107.54
110.72
113.89
117.07
120.24
123.42
126.59
129.77
132.94
136.12
139.29
142.47
145.64
	111.43
114.60
117.78
120.95
124.13
127.30
130.48
133.65
136.83
140.00
143.18
146.35
149.53
152.70
	2-257
2-258
2-259
2-260
2-261
2-262
2-263
2-264
2-265
2-266
2-267
2-268
2-269
2-270
	148.82
151.99
158.34
164.69
171.04
177.39
183.74
190.09
196.44
202.79
209.14
215.49
221.84
228.19
	155.88
159.05
165.40
171.75
178.10
184.45
190.80
197.15
203.50
209.85
216.20
222.55
228.90
235.25
	2-271
2-272
2-273
2-274
2-275
2-276
2-277
2-278
2-279
2-280
2-281
2-282
2-283
2-284
	234.54
240.89
247.24
253.59
266.29
278.99
291.69
304.39
329.79
355.19
380.59
405.26
430.66
456.06
	241.60
247.95
254.30
260.65
273.35
286.05
298.75
311.45
336.85
362.25
387.65
412.32
437.72
463.12

	W
5.33
+-  0.13
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm

	
	2-309
2-310
2-311
2-312
2-313
2-314
2-315
2-316
2-317
2-318
2-319
2-320
2-321
2-322
2-323
	10.46
12.07
13.64
15.24
16.81
18.42
19.99
21.59
23.16
24.77
26.34
27.94
29.51
31.12
32.69
	21.12
22.73
24.30
25.90
27.47
29.08
30.65
32.25
33.82
35.43
37.00
38.60
40.17
41.78
43.35
	2-324
2-325
2-326
2-327
2-328
2-329
2-330
2-331
2-332
2-333
2-334
2-335
2-336
2-337
2-338
	34.29
37.47
40.64
43.82
46.99
50.17
53.34
56.52
59.69
62.87
66.04
69.22
72.39
75.57
78.74
	44.95
48.13
51.30
54.48
57.65
60.83
64.00
67.18
70.35
73.53
76.70
79.88
83.05
86.23
89.40
	2-339
2-340
2-341
2-342
2-343
2-344
2-345
2-346
2-347
2-348
2-349
2-350
2-351
2-352
2-353
	81.92
85.09
88.27
91.44
94.62
97.79
100.97
104.14
107.32
110.49
113.67
116.84
120.02
123.19
126.37
	92.58
95.75
98.93
102.10
105.28
108.45
111.63
114.80
117.98
121.15
124.33
127.50
130.68
133.85
137.03
	2-354
2-355
2-356
2-357
2-358
2-359
2-360
2-361
2-362
2-363
2-364
2-365
2-366
2-367
2-368
	129.54
132.72
135.89
139.07
142.24
145.42
148.59
151.77
158.12
164.47
170.82
177.17
183.52
189.87
196.22
	140.20
143.38
146.55
149.73
152.90
156.08
159.25
162.43
168.78
175.13
181.48
187.83
194.18
200.53
206.88
	2-369
2-370
2-371
2-372
2-373
2-374
2-375
2-376
2-377
2-378
2-379
2-380
2-381
2-382
2-383
	202.57
208.92
215.27
221.62
227.97
234.32
240.67
247.02
253.37
266.07
278.77
291.47
304.17
329.57
354.97
	213.23
219.58
225.93
232.28
238.63
244.98
251.33
257.68
264.03
276.73
289.43
302.13
314.83
340.23
365.63
	2-384
2-385
2-386
2-387
2-388
2-389
2-390
2-391
2-392
2-393
2-394
2-395
	380.37
405.26
430.66
456.06
481.41
506.81
532.21
557.61
582.68
608.08
633.48
658.88
	391.03
415.92
441.32
466.72
492.07
517.47
542.87
568.27
593.34
618.74
644.14
669.54

	W
6.99
+-  0.15
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm
	Nº
	DI
mm
	DE
mm

	
	2-425
2-426
2-427
2-428
2-429
2-430
2-431
2-432
2-433
	113.67
116.84
120.02
123.19
126.37
129.54
132.72
135.89
139.07
	127.65
130.82
134.00
137.17
140.35
143.52
146.70
149.87
153.05
	2-434
2-435
2-436
2-437
2-438
2-439
2-440
2-441
2-442
	142.24
145.42
148.59
151.77
158.12
164.47
170.82
177.17
183.52
	156.22
159.40
162.57
165.57
172.10
178.45
184.80
191.15
197.50
	2-443
2-444
2-445
2-446
2-447
2-448
2-449
2-450
2-451
	189.87
196.22
202.57
215.27
227.97
240.67
253.37
266.07
278.77
	203.85
210.20
216.55
229.25
241.95
254.65
267.35
280.05
292.75
	2-452
2-453
2-454
2-455
2-456
2-457
2-458
2-459
2-460
	291.47
304.17
316.87
329.57
342.27
354.97
367.67
380.37
393.07
	305.45
318.85
330.85
343.55
356.25
368.95
381.65
394.35
407.05
	2-461
2-462
2-463
2-464
2-465
2-466
2-467
2-468
2-469
	405.26
417.96
430.66
443.36
456.06
468.76
481.46
494.16
506.86
	419.24
431.94
444.64
457.34
470.04
482.74
495.44
508.14
520.84
	2-470
2-471
2-472
2-473
2-474
2-475
	532.26
557.66
582.68
608.08
633.48
658.88
	546.24
571.64
596.66
622.06
647.46
672.86


O-Ring



  D-S
Serie especial 
	Nº
	D.I. mm
	W
mm

	3-901
3-902
3-903
3-904
3-905
3-906
3-907
3-908
3-909
3-910
	4.70   +-    0.13
6.07   +-    0.13
7.65   +-    0.13
8.92   +-    0.13
10.52   +-    0.13
11.89   +-    0.13
13.46   +-    0.18
16.36   +-    0.23
17.93   +-    0.23
19.18   +-    0.23
	1.42   +-   0.08
1.63   +-   0.08
1.63   +-   0.08
1.83   +-   0.08
1.83   +-   0.08
1.98   +-   0.08
2.08   +-   0.08
2.21   +-   0.08
2.46   +-   0.08
2.46   +-   0.08


                         Tolerancias
	Código

	Tolerancia
D. Interior
+- mm.
	Código

	Tolerancia
D. Interior
+- mm.
	Código

	Tolerancia
D. Interior
+- mm.
	Código

	Tolerancia
D. Interior
+- mm.
	Código

	Tolerancia
D. Interior
+- mm.

	Desde
	Hasta
	
	Desde
	Hasta
	
	Desde
	Hasta
	
	Desde
	Hasta
	
	Desde
	Hasta
	

	2-001
2-004
2-015
2-016
2-022
2-025
2-028
2-031
2-033
2-038
2-041
2-044
2-046
2-049
2-102
2-113
2-114
2-117
2-123
	2-003
2-014
2-021
2-024
2-027
2-030
2-032
2-037
2-040
2-043
2-045
2-048
2-050
2-112
2-116
2-116
2-122
2-128
	0.10
0.13
0.18
0.23
0.25
0.28
0.33
0.38
0.46
0.51
0.61
0.69
0.76
0.94
0.13
0.18
0.23
0.25
0.30
	2-129
2-135
2-141
2-147
2-151
2-154
2-156
2-159
2-164
2-168
2-172
2-175
2-201
2-207
2-208
2-210
2-216
2-222
2-224
	2-134
2-140
2-146
2-150
2-153
2-155
2-158
2-163
2-167
2-171
2-174
2-178
2-206
2-209
2-215
2-221
2-223
2-226
	0.38
0.43
0.51
0.56
0.61
0.71
0.76
0.89
1.02
1.14
1.27
1.40
0.13
0.18
0.23
0.25
0.30
0.38
0.46
	2-227
2-231
2-239
2-244
2-249
2-259
2-263
2-267
2-271
2-276
2-282
2-283
2-284
2-309
2-311
2-312
2-314
2-320
2-325
	2-230
2-238
2-243
2-248
2-258
2-262
2-266
2-270
2-275
2-281
2-310
2-313
2-319
2-324
2-328
	0.51
0.61
0.71
0.76
0.89
1.02
1.14
1.27
1.40
1.65
1.91
2.03
2.16
0.13
0.18
0.23
0.25
0.30
0.38
	2-329
2-333
2-337
2-342
2-347
2-353
2-362
2-366
2-370
2-374
2-378
2-380
2-383
2-385
2-386
2-387
2-388
2-389
2-391
2-392
	2-332
2-336
2-341
2-346
2-352
2-361
2-365
2-369
2-373
2-377
2-379
2-382
2-384
2-390
	0.46
0.51
0.61
0.71
0.76
0.94
1.02
1.14
1.27
1.40
1.52
1.65
1.78
1.91
2.03
2.16
2.29
2.41
2.54
2.67
	2-393
2-394
2-395
2-425
2-429
2-438
2-442
2-446
2-450
2-456
2-461
2-463
2-464
2-467
2-469
2-471
2-472
2-473
2-474
2-475
	2-428
2-437
2-441
2-445
2-449
2-455
2-460
2-462
2-466
2-468
2-470
	2.79
2.92
3.05
0.84
0.94
1.02
1.14
1.40
1.52
1.78
1.91
2.03
2.16
2.29
2.41
2.54
2.67
2.79
2.92
3.05


Tolerancias válidas únicamente para compuesto N3000-70A

   Tabla de Compuestos y Aplicaciones
75    5

Compuestos clorados ( Tetracloruro de Carbono.
DISEÑO DEL ALOJAMIENTO
La acción de sellado del O-Ring se materia- liza mediante la deformación de su sección

"W", obtenida a través de un correcto dise- ño de su alojamiento.
Las dimensiones de ranura "L" y "G" pueden obtenerse de la tabla de diseño.
MATAR FILOS
0 º  a  5 º
1/2 E
R
L
     G
CORTE TIPICO
Para uso estático, el aplastamiento varía del
12% al 25%.
En uso dinámico la deformación debe ser del 8% al 20%
En alojamientos existentes, la cota "L" debe garantizar una deformación de la sección

"W",no inferior a 0.25 mm en valor absoluto. La terminación superficial del alojamiento debe ser de 32
inches para superficies estáticas y de 16
   inches para superficies dinámicas



Información técnica

Sello de pistón- deformación  radial
El diámetro interior del O-Ring "D.I", deberá ser igual o menor a "d".
Estiramiento máximo: 7%.
G
Sello de vástago- deformación radial
Se deberá elegir un O-Ring cuyo diámetro ex- terior "D.E", sea igual o mayor que "D". Discrepancia máxima: 3 %
G       
Sellado en diagonal
Se materializa con la deformación del
O-Ring a través de un alojamiento a 45º. La longitud del chaflán "A", debe ser un
30/ 35% superior a la sección "W".
 
   A     


                           D-S

Sello de brida- deformación axial ó frontal
En caso de presión interna, el diámetro exterior del O-Ring "D.E", deberá respaldarse sobre el diámetro de ranura "D".
Si la presión es externa , el diámetro interior del O-Ring deberá estar en contacto con el diámetro de ranura "d".

EXTRUSION
Es el daño que experimenta el O-Ring so- metido a elevadas presiones y/o huelgos considerables.
Para predecir este fallo puede recurrirse
a la utilización del gráfico donde se delimita las zona de trabajo de los distintos com- puestos en función de la dureza, presión y holgura "E", del alojamiento.

       P (Bar)
            600
             400
             300
             200


             Extrusión

            100
            80
            60
            40
             30
     No
 
 extrusión

             20

                                           Dureza


         Shore A              
               70                 80       90

            10

              8
0.1      0.2       0.3      0.4       0.5      0.6      0.7      0.8     0.9    10
E: Juego diametral total (mm)

	Calle 2 N° 139 (1617) Gral Pacheco 

Tel.Fax (011) 4740-6041

E-mail: distriserv@arnet.com.ar





Nº�
D.I. mm�
W


mm�
�
3-911


3-912


3-913


3-914


3-916


3-918


3-920


3-924


3-928


3-932�
21.92   +-    0.23


23.47   +-    0.23


25.04   +-    0.25


26.59   +-    0.25


29.74   +-    0.25


34.42   +-    0.30


37.47   +-    0.36


43.69   +-    0.36


53.09   +-    0.46


59.36   +-    0.46�
2.95   +-    0.10


2.95   +-    0.10


2.95   +-    0.10


2.95   +-    0.10


2.95   +-    0.10


2.95   +-    0.10


3.00   +-    0.10


3.00   +-    0.10


3.00   +-    0.10


3.00   +-    0.10�
�









Designación


          ASTM D1418�



Compuesto


�



Temperatura


Admisible


         De Trabajo�



Polímero


Base�



Dureza


Shore A�






Aplicación�
�
                         NBR


( Color negro )�



NITRILO-70�
-30ºF a + 250 ºF


-34ºC a + 121 ºC�
Nitrilo ó


Buna ‘‘N’’�



70 +- 5�
Aceites minerales, hidráulicos derivados del petróleo


Agua - Aire - Freón 12 - Uso estático y dinámico�
�
                    NBR


( Color negro )�



NITRILO-90�
-40ºF a + 250 ºF


-40ºC a + 121ºC�
Nitrilo ó


Buna ‘‘N’’�
90 +- 5�



Idem anterior para uso estático a altas presiones�
�
                        CR


( Color negro )�



Neopreno-70�
-45ºF a + 300ºF


-43ºC a + 149ºC�



Cloropreno�



70 +- 5�
Uso estático a la intemperie


Amoníaco, Freón 12, Freón 22, Oxígeno�
�
            MQ,PMO,VMQ,PVMQ


G11 EA14 ( Color terracota )�



SILICONA�
-65ºF a + 450ºF


-54ºC a + 232ºC�



Silicona�



70 +- 5�



Uso estático para alta temperatura�
�



FKM


(Color Negro o Marrón)�






   VITON�



-15º F a + 400ºF


-26ºC a + 204ºC�






Fluoro


Elastómero�
75


+-�
Acidos inorgánicos. Compuestos aromáticos. Derivados del Benceno, Tolueno etc, Oxigeno





Tricloroetileno. etc ). Uso estático y dinámico.�
�



                     EPDM


( Color negro )�



   ETILENO


    PROPILENO�



-70ºF a + 300ºF


-57ºC a + 149ºC�



Etileno


Propileno�






80 +- 5�



Fluídos para frenos de automotores. Vapor de agua Fluídos Hidraulicos base ésteres fosfatados. Acetona. Ozono. Uso estático y dinámico.�
�






TABLA DE DISEÑO�
�



Secc.


‘‘W’’�
Dimensiones de Alojamiento�
�
�
Profundidad ‘‘L’’�
Ancho


‘‘G’’


± 0.1�
Radio


‘‘R’’�
�
�



Estático�



Dinámico�
�
�
�



1.78�
1.25


1.35�
1.40


1.45�



2.5�
0.1


0.4�
�



2.62�
2.05


2.15�
2.25


2.30�



3.7�
0.1


0.4�
�



3.53�
2.80


2.95�
3.05


3.10�



4.9�
0.2


0.6�
�



5.33�
4.30


4.50�
4.65


4.75�



7.3�
0.5


1.0�
�



6.99�
5.75


5.95�
6.00


6.10�



9.7�
0.5


1.0�
�






�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









